Лабораторная работа "ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КОЭФФИЦИЕНТА  ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ (метод

цилиндрического слоя)" (ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ)

. Цель работы

1. Закрепление теоретических знаний по  теории теплопроводности тел.

2. Практическое освоение метода цилиндрического слоя для определения коэффициента теплопроводности материала.

3. Проведение эксперимента, построение графика изменения температуры и графика изменения градиента температур по толщине цилиндрической  стенки.

4. Сопоставление полученных экспериментальных результатов со справочными данными.

- Описание установки

Исследуемый материал 1 (рис. 2) нанесен в виде цилиндрического слоя (d1 = 0,02, м; d2 = 0,05, м) на наружную поверхность металлической трубы 2. Длина цилиндра тепловой изоляции составляет 1 м, что значительно больше наружного диаметра.

Источником теплового потока служит электронагреватель 3, который включен в электрическую цепь через автотрансформатор 4.  Для определения мощности теплового потока служат вольтметр 5 и амперметр 6. Для измерения температур на внутренней и наружной поверхностях тепловой изоляции применяются хромель-копелевые термопары 7 и 8 в комплекте с вторичными приборами 9 и 10.

Рисунок 2 Схема установки

1-исследуемый материал; 2–металлическая труба;

3–электронагреватель; 4 –автотрансформатор;

5–вольтметр;6–амперметр;7,8 –хромель-копелевые термопары;

9,10 –вторичные приборы.

- Методика проведения работы и обработки опытных данных

Выбрать в меню «Исследуемый материал» по заданию преподавателя исследуемый материал, включить установку (панель «нагрев трубы»).

Установить заданную мощность нагревательного элемента 3 с помощью регулятора на панели «нагрев трубы».

По достижению стационарного режима (сопровождается появлением надписи «стационарный режим») зафиксировать показания амперметра, вольтметра, термопар, термометра и барометра (щелчком левой кнопки мыши на соответствующие показания приборов). Записать данные в протокол эксперимента  (табл. 2).

Стационарность режима оценивается по неизменности температур t1 и t2 во времени.

Меняя автотрансформатором степень нагрева, повторили опыт 2 раза.

Таблица 2 – Данные эксперимента.

Исследуемый материал  минвата

| - № п/п | - Измеряемая величина | - Обозна- чение | - Ед-цы измерен. | - Номера опытов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 1 | - 2 |
| - 1 | - Сила тока | ###### I | - а | - 0,33 | - 0,90 |
| - 2 | - Напряжение | - U | - в | - 50,0 | - 150,0 |
| - 3 | - Температура внутренней поверхности слоя изоляции | - t1 | - °С | - 64,0 | - 263,2 |
| - 4 | - Температура наружной поверхности слоя изоляции | - t2 | - °С | - 24,8 | - 76,1 |

- мощность теплового потока:

Q=I·U, Вт

Q =0.33*50=16.5Вт

Q =0.90*150.0=135Вт

- средняя температура тепловой изоляции:

tср=(t1+t2)2, °С

Tср=

Тср=

- коэффициент теплопроводности исследуемого материала   в зависимости от температуры:

λ=Q·lnd2d12π·l·(t1−t2), Вт/(м·град)

Результаты расчетов представить в форме сводной таблицы 3. tср=(t1+t2)2

Таблица 3 – Расчет коэффициента теплопроводности

Исследуемый материал  минвата

| - № п/п | - Измеряемая величина | - Обозна- чение | - Ед-цы измерен. | - Номера опытов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 1 | - 2 |
| - 1 | - Тепловой поток | - Q | - Вт | - 16,5 | - 135 |
| - 2 | - Средняя температура исследуемого материала | - tcр | - °С | - 44 | - 169,65 |
| - 3 | - Коэффициент теплопроводности исследуемого материала | -  | - Вт/ - (м·град) | - 0,061 | - 0,105 |
| - 4 | - Температурный коэффициент | -  | - 1/град | - 0,010 | - 0,010 |

По  результатам расчетов построить в соответствующем масштабе график зависимости коэффициента теплопроводности от средней температуры тепловой изоляции λ=f(t). Пользуясь графиком, определить коэффициент β, характеризующий влияние температуры на теплопроводность материала. При обработке графического материала характер зависимости представить в виде уравнения прямой линии:

λt=λ0·(1+β·tср)

β=

β=

β=

График зависимости коэффициента теплопроводимости от средней температуры тепловой изоляции.

По формуле  найти значение текущих температур в теле (при r = 10, 15, 20 и 25мм)  и построить зависимость   t =  (r) для одного опыта.

tx=t1−t1−t2lnd2d1⋅lnrxr1

Определить значение градиента температур по формуле  в тех же точках, что и в предыдущем пункте и построить зависимость dtdr=f(r)  для одного опыта.

График  зависимости  температуры  поверхности слоя от радиуса.

Рассчитать линейное термическое сопротивление исследуемого материала Rl и сравнить с линейным термическими сопротивлениями следующих материалов (при той же толщине цилиндрической стенки): меди, шелка, кожи.

Rl=lnd2d12λ

Вывод: На основании экспериментальных данных рассчитали коэффициент теплопроводности. Исследуемый материал – минвата. Построили график зависимости коэффициента теплопроводности от средней t тепловой изоляции          λ = f (t). Сравнили коэффициент теплопроводности минваты при 20при λ= 0,04 Вт/м·град, отклонение от табличной величины составляет 0,2%. Определили коэффициент теплопроводности при λ0 = 0,04 Вт/м·град и рассчитали коэффициент пропорциональности = 0,0084. Рассчитали значение текущей t в теле. Определили значение градиента t и построили график зависимости t = f (r) и  = f (r). Рассчитали линейное термическое сопротивление термических материалов: кожа для верха обуви хромового дубления, шелк, медь. Наименьшим термическим сопротивлением обладает медь Rмедь = 0,001 , наибольшим – шелк Rшелк =  9,16 .

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Новосибирский технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Московский государственный университет дизайна и технологии»

(НТИ (филиал) «МГУДТ»)

Факультет:Заочного обучения и экстерната

Кафедра “ОТПС”

Специальность: 262000

«Технология изделий легкой промышленности»

Работа зачтена

Руководитель работы

доц., к.т.н.

______Г.Г. Печурина

«__»_________2014г.

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Дисциплина: ТЕПЛОТЕХНИКА

Выполнил: ст. гр. ЗТИ-21           ___________________     В.И.Горбунова

(подпись)

Новосибирск 2014г.