Контрольная работа 3.

- Опишите конструкцию игл к швейным машинам. Укажите назначение всех частей иглы.

Большое значение для получения прочного и красивого шва имеет конструкция иглы. Швейная игла имеет колбу 1, стержень 2, ушко 3,и острие 4. Лезвие иглы снабжено  длинным 5 и коротким 6 желобками. Некоторые иглы кроме желобков имеют продольную выточку со стороны короткого желобка.

Колба- утолщенная часть иглы цилиндрической формы, предназначена для закрепления иглы в игловодителе швейной машины.

Стержень- рабочая часть иглы цилиндрической формы, на поверхности которой имеются длинный и короткий желобки. Нитки при движении укладываются в эти желобки.

В нижней части иглы имеется ушко, представляющее собой отверстие продолговатой формы. В ушко заправляется верхняя (катушечная) нитка.

Предохраняет нитку от перетирания длинный желобок достаточной глубины. Обычно глубина длинного желобка равна половине диаметра лезвия. Короткий, менее глубокий, желобок предохраняет нитку до момента, пока нитка не коснется материала.

Иглы швейные машины различают по форме острия. Основные размеры острия различаются по следующему рисунку.

На прочность скрепления и внешний вид строчки форма заточки острия иглы, структура и свойства соединяемых материалов.

По видам острия иглы бывают: с круглым острием, с овальной заточкой острия, иглы с трех- и четырехгранной заточкой(квадратной).

- Объясните влияние различных форм связи влаги с материалом на изменение их физико- механических свойств и на процесс формирования заготовок верха обуви.

На изменение свойств обувных материалов при увлажнении существенно влияет форма связи влаги с материалом.

По колоидно- физическим свойствам кожа относится к виду коллоидных капилярно-пористых тел. Стенки их капилляров жластичны и меняют свои размеры. При удалении влаги в процессе сушки разрушаются связи влаги с материалом, на что затрачивается определенная энергия.

Влага, имеющая физико-механическую связь с материалом, может быть разделена на капиллярную и влагу смачивания. Как полагает проф. Ю. Л. Кавказов [Тепло- и массообмен в обуви. М., 1978], обводнение в данном случае происходит благодаря конденсации или вследствие капиллярного всасывания в результате смачивания водой стенок капилляров и действия поверхностных сил.

Механизм капиллярного всасывания следующий. Если капиллярную трубку погрузить в смачивающую стенки капилляра жидкость, последняя поднимается по трубке в силу гидростатического давления, образуя на поверхности мениск.

При изготовлении обуви необходимо учитывать изменение свойств материала. В связи с этим и характер обводнения материала должен быть различным, так как выделенные нами основные формы связи влаги по-разному изменяют те или иные свойства материала.

Значительно изменяет размеры кожи влага гидратации благодаря увеличению расстояния между основными полипептидными цепями.

На размеры кожи существенно влияет присутствие в ней влаги микрокапилляров: из-за расклинивающегося действия тонких слоев капиллярной влаги площадь и толщина образцов кожи становится больше. Влага намокания почти не изменяет размеров кожи. Если кожу, полностью насыщенную микрокапиллярной влагой, поместить в воду, то размеры ее не изменятся, хотя влага намокания поглощается в значительном количестве.

Размеры кож хромового дубления в зависимости от влажности изменяются более значительно, чем размеры кож таннидного дубления.

Б. Поляком, исследовавшим влияние относительной влажности воздуха на деформационные свойства кожи при растяжении, установлено, что максимальное изменение остаточных и упругих деформаций кож хромового дубления при увлажнении сорбцией влаги из воздуха происходит лишь в том случае, если влажность их достигает равновесия с влажностью пара, упругость которого равна 97%, т.е. в момент наступления массовой конденсации влаги в капиллярах.

Следовательно, существенно влияет на деформационные свойства кожи влага гидратации и микрокапилляров.

Под влияние влаги микрокапилляров изменяются и другие механические свойства кожи при растяжении. Г. Г. Поварниным установлено, что голье и кожа таннидного дубления имеют максимальную прочность при увлажнении в воздухе, упругость пара которого близка 100%. Н. А. Богданов подтвердил данное положение для кож хромового и хромтаннидного дубления и установил, что в тот же момент наступает максимум удлинения кожи при разрыве.

Иначе ведет себя кожа при сжатии. Увлажнение снижает прочность кожи при сжатии. Это объясняется тем, что разрушение происходит в тонкой структуре кожи, а влага гидратации, ослабляя связь между цепями, обуславливает уменьшение сопротивления материала сжатию. Таким образов, на изменение свойств кожи при сжатии существенно влияет влага гдратации.

Влага намокания почти не изменяет эффект, достигнутый поглащением капиллярной влаги. Б. Поляк и А. Сухобоков установили, что при увлажнении до 11,5% кожаных задников для обуви с верхом из юфти сорбцией из воздуха усилие прокола иглой уменьшается на 24%, а при увлажнении жидкой влагой до 25% - на 27%.

- Укажите назначение операции «Затяжка пяточной части заготовки верха обуви», применяемое оборудование и способ прикрепления затяжной кромки к стельке.

Пяточную часть заготовок верха обуви затягивают пластинами на полуавтоматах ЗПК-4-О, 02046/2Р, 02038/Р2. Обрабатываемую полупару обуви устанавливают следом вверх на шупер 1 и носочный упор 2 нижней опоры. После включения полуавтомата след обуви прижимается к стелечному упору 4, пяточная часть заготовки верха обуви обжимается формой 6, колодка со стелькой опускается до уровня пластин 5, затяжная кромка заготовки верха загибается, формируется пластинами и прикрепляется к стельке. При работе на полуавтоматах затяжная кромка закрепляется обувными гвоздями, забиваемыми молотками 3. Работа на полуавтоматах исключает необходимость дополнительного формирования грани пяточной части заготовки верха перед последующей фиксацией формы обуви.

Применяются также роликовые машины ЗКГ-2-О завода «Вперед». Затяжную кромку заготовки верха обуви заправляют между роликами 1 и 2, вращающимися в разные стороны. Ролики могут быть цилиндрическими, коническими, гладкими, рифлемными с накатками в винтовой линии и др. Вращаясь, ролики растягивают материал в вертикальном направлении и одновременно транспортируют заготовку верха обуви с колодкой. Ролик 2 имеет шаровый упор 3, удерживающий колодку от перемещения вверх. Боковая поверхность колодки с заготовкой верха упирается в ролик 4. Края заготовки верха перегибаются на стельку коническими роликами, движущимися возвратно- поступительно, или колесиком с накаткой или с червяком. Конструкция таких машин проста. Работают машины без динамических нагрузок, производительность их высокая, так как процесс затяжки непрерывный, без холостых перемещений рабочих органов.

- Объясните назначение основной и вспомогательной сушки в технологии изделий из кожи.

При изготовлении обуви и кожгалантерейных изделий широко применяется сушка различных красок, аппретур, клеев, а также обувных материалов.

В связи с большим разнообразием процессов сушки и видов высушиваемых материалов различают как цели сушки, так и ее способы. Целью процесса сушки красок, клеев, аппретур является формирование на поверхности деталей изделий тонкой пленки путем испарения жидкой среды. При удалении влаги из самого материала обычно добиваются кроме приведения в равновесие влажности изделия и окружающей среды еще и закрепления приданной обуви формы, релаксации (уменьшения во времени) напряжений внутри деформированных деталей, сокращения перепада влажности по слоям материала для предотвращения его коробления.

Основой процессов сушки является теория тепло- и массообмена.

Во время сушки влажного материала происходит одновременно два процесса: перенос тепла (теплообмен) и испарение влаги (массообмен). Следует учитывать, что оба процесса происходят как внутри материала (так называемая внутренняя задача), так и в окружающей материал среде (внешняя задача). Результаты сушки зависят от соотношений интенсивности переноса влаги как внутри материала, так и во внешней среде.

Рассмотрим сначала внешнюю задачу. Пусть влажность и температура материала находятся в равновесии со свойствами окружающей среды. Сушка материала начинается тогда, когда к нему подвели тепло, чаще всего конвекцией, теплопроводностью и лучеиспусканием. Удаление влаги из материала (сушка) начнется и в жтом случае, если поместить его в менее влажную среду.

В первый период при испарении влаги намокания механические свойства материала не изменяются, уменьшается только его масса в связи с удалением воды.

На втором этапе испарения влаги с ненасыщенной поверхности, т.е. с момента испарения капиллярной влаги, начинают изменяться площадь и объем кожи. Если неправильно подобраны параметры сушки, поверхностный слой материала пересушен, а внутренний, например задник, еще не отдал избыточную влагу, то после съема обуви с колодки влажность по слоям начинает выравниваться. Внутренние детали отдают избыточную влагу, сокращаются в размерах, наружные пересушенные слои ее забирают, их размеры увеличиваются, что приводит к короблению деталей, образованию морщин и складок на заготовке верха обуви.

Для устранения этих недостатков следует подбирать оптимальные параметры сушки.

Контрольная работа 4.

- Изложите сущность и особенности гвоздевого метода крепления; приведите факторы, влияющие на прочность крепления подошвы.

Гвоздевой метод крепления  относится к методам внутреннего крепления. Гвоздь, пройдя через подошву, затяжную кромку заготовки верха и стельку, загибается в стельку. Загибание на стельку и шляпка гвоздя значительно увеличивают его сопротивление вырыванию в первый период носки обуви.

На  прочность крепления подошв влияют диаметр стержня, размер и форма острия, длина гвоздя при данной толщине низа обуви, шаг гвоздей, форма и размер загнутой части острия, показатели механических свойств материалов подошвы и стельки, работа исполнительных органов машины.

Диаметр стержня гвоздя влияет на сопротивление вырыванию на второй стадии носки обуви. С увеличением диаметра стержня растет сопротивление вырыванию.

Установлено, что увеличение диаметра стержня неравномерно повышает сопротивление прокалыванию. Наблюдается переодичность увеличения и уменьшения сопротивления прокалыванию. Большое влияние на прочность шва в првый период носки оказывает и диаметр шляпки гвоздя. С увеличение диаметра шляпки растет сопротивление прорыванию ею материала.

Чтобы крепление было достаточно прочным, сила прорывания стельки загнутым острием гвоздя должна быть не менее 220Н. Для этого загибаемая часть острия должна иметь определенную длину и достаточную площадь поперечного сочения в месте изгиба, а материал стельки- обладать необходимым сопротивлением прорыванию.

Установлено, что при толщине стельки 2,5 мм из кожи крупного рогатого скота длина загибаемой части острия гвоздя должна быть 3,5 мм (при общей длине острия 7-9 мм), а сила прорывания стелько около 200Н.

Искривление стержня ослабляет сопротивление гвоздя вырыванию, приводит к повороту шляпки, надлому стержня и выступанию загнутой части над стелькой. Шляпка искревленного гвоздя располагается непараллельно поверхности подошвы, вследствие чего создается впечатление, что гвоздь вбит наклонно.

На качество загибания гвоздя влияет также правильное соотношение его длины (номера) и толщины низа обуви. Нормальная длина гвоздя должна быть равна толщине деталей низа обуви плюс 3,5мм на загибание и минус величина углубления шляпки. Если гвоздь длиннее нормального, его стержень изгибается; если гвоздь короче, размер загнутой части острия меньше требуемого. Так как толщина низа пяточной, голеночной и носочной частей загнутой обуви различна, рекомендуется прикреплять их гвоздями разной длины.

Коническое острие гвоздя способно расклепываться и загибаться без изгибания стержня, если острие деформируется не более чем на ½ его длины. У гвоздей с коническим острием длиной менее 7 мм и большим узлом заострения стержень часто деформируется или размер загнутой части меньше требуемого. Для обеспечения надежного загибания и предотвращения деформаци стержня необходимо применять гвозди с острием длиной 9 мм и выше и малым узлом заострения или с острием постоянного сечения по длине, равного 0,5 сечения гвоздя.

На проочность  крепления также влияет влажность кожаных подошв и стелекю

Шаг гвоздеей значительно влияет на прочность шва. Для получения прочногоо крепления расстояние между центрами гвоздей в носочной части должно быть 8- 10 мм, в остальных частях подошвы – 10-13 мм.

Шило гвоздевой машины облегчает вбивание гвоздя в материал и главным образом транспортирует скрепляемые детали. Диаметр шила не должен привышать диаметр гвоздя. Острие шила должно иметь коническую форму и небольшое режущее лезвие. С уменьшение диаметра шила в системе подошва- стержень гвоздя увеличивается сила держания гвоздя. Сила забивания гвоздя в резиновую подошву при предварительном прокалывании ее шилом снижается на 20%, поэтому применение шила увеличенного диаметра неоправдано.

- Приведите классификацию аппертур, применяемых в производстве изделий из кожи, по различным признакам; укажите их состав,свойства и область применения.

Аппертуры применяюся в основном для восстановительной отделки верха обуви. Кроме того, некоторые стойкие к атмосферным и механическим воздействиям составы служат в качестве закрепителя (защитной пленки) для другого рода отделки- подкраски, обработки восковыми эмульсиями.

В зависимости от характера пленкообразователя и соответствующего ему растворителя различают аппертуры водные, спирто- водные и на основе органических растворителей. Водные аппертуры изготавливают с применением пленкообразователя- шеллака (спирто-водный раствор), казеина (щелочно-водный раствор), а также дисперсионного типа- на основе акриловых и восковых эмульсий.

Покрытие восковыми эмульсионными аппретурами с последующими легкими полированием вращающимися щетками обеспечивает исключительно хороший внешний вид обуви с верхом из натуральной кожи с естественным лицевым слоем и казеиновым покрытием, предназначенной для носки в сухих условиях.

Однако водные аппретуры на основе природных полимеров и восков не отличаются стойкостью к влаге и другим внешним воздействиям, поэтомупри носке обувь с таким покрытием быстро теряет хороший внешний вид. Более сстойкими к внешним воздействиям являются аппретуры на основе синтетических полимеров в качестве пленкообразователей, особенно изготовленные с применением органических растворителей: поливинилацетатные и поливинилбутиральные (обе на этиловом спирте с пластификатором), нитроцеллюлозные. Наиболее эффективны полиуретановые аппретуры, представляющие собой малоконцентрированные (5-7%-е) растворы уретанового эластомера в органических растворителях (ацетоне, этилацетате и др.), дающие пленки высокого эстетического качества и весьма стойкие к механическим и атмосферным воздействиям.