Лекция 12

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ

1. Переменные напряжения

Усталостью называется явление понижения прочности детали или образца под действием переменных напряжений.

Переменные напряжения возникают в валах различных машин, в элементах фермы моста при движении по нему поезда и т.п. Изменение напряжений во времени можно изобразить с помощью графика (рисунок 1).

Рисунок 1- Циклы переменных напряжений.

Обычно предполагают, что закон изменения напряжений имеет вид синусоиды. Однако, эксперименты показывают, что вид кривой не имеет значения, а прочность материала зависит в основном от наибольшего и наименьшего напряжений.

Совокупность всех последовательных значений переменных напряжений за один период   процесса их изменения называется циклом напряжений Т.

Любой цикл напряжений характеризуется:

1) максимальным по алгебраическому значению напряжением цикла σmax, τmax;

2) минимальным по алгебраическому значению напряжением цикла σmin, τmin;

3) средним напряжением   σm=σmax+σmin2, τm=τmax+τmin2;

4) амплитудой цикла σа=σmax−σmin2,  τа=τmax−τmin2;

5) коэффициентом асимметрии цикла - Rσ=σmaxσmin, Rτ=τmaxτmin.

Если σmax=−σmin или  τmax=−τmin, то цикл называется симметричным.

Если σmax≠σmin или τmax≠τmin, то цикл называется асимметричным. Асимметричный цикл может быть знакопостоянным или знакопеременным. В частных случаях, когда  наименьшие напряжения равны нулю, цикл называется пульсирующим или отнулевым. Циклы напряжений, для которых коэффициенты асимметрии имеют одинаковые значения, называются подобными.

2. Кривая усталости и диаграмма предельных амплитуд напряжений

Способность материала или детали противостоять действию переменных нагрузок называется сопротивлением усталости. Его оценивают с помощью предела выносливости, определяемого экспериментально на специальных стендах. Для проведения стандартных испытаний на усталость изготавливают не менее 10 одинаковых образцов. Наиболее распространены испытания на чистый изгиб при симметричном цикле. Для первого образца создают циклы напряжений со значениями σmax=σI и σmin=−σI(немного меньшим предела прочности σВ). В момент поломки образца фиксируется число циклов NI по счетчику машины. Снижая нагрузку, испытывают следующие образцы. По результатам испытаний строят кривую усталости  или кривую Велера (рисунок 2).

Рисунок -2 Кривая усталости.

Наибольшее (предельное) максимальное напряжение цикла, при котором не происходит усталостного разрушения образца из данного материала после произвольно большого числа циклов, называют пределом выносливости σR. Число циклов  ограничивается некоторым пределом, который называется базовым числом циклов Nб. При симметричном цикле (R=−1)предел выносливости обозначается через σ−1, при пульсирующем - σ0, а при асимметричном - σr. Для стали и чугуна Nб=107.

Для расчета деталей, не предназначенных на длительный срок службы, вводится понятие ограниченного предела выносливости σRN, где N - заданное число циклов (меньше базового).

Пределы выносливости определяются для различных видов деформации: растяжение-сжатие, изгиб и кручение:

σ−1р=(0,7÷0,9)σ−1;τ−1=0,58σ−1.

Пределы выносливости, как показывает практика, зависит от коэффициента асимметрии цикла. Поэтому наряду с испытаниями при симметричных циклах проводят испытания при асимметричных циклах и строят кривую предельных напряжений, называемую  диаграммой предельных амплитуд (рисунок 3).

Рисунок – 3 Диаграмма предельных амплитуд.

Диаграмма предельных амплитуд показывает зависимость между средними напряжениями и амплитудами предельных циклов – циклов, для которых максимальные напряжения равны пределам выносливости: σmax'=σR.

Пусть рабочему циклу напряжений соответствует точка N с координатами σm, σa. Проведем из начала координат луч через точку N. Любая другая точка, лежащая на том же луче, соответствует циклу, подобному заданному (циклу, имеющему то же значение R). Все циклы, изображаемые точками луча, лежащими не выше предельной кривой, безопасны в отношении усталостного разрушения. При этом цикл в точке K является для заданного R предельным:

σR=σmax'=σm'+σa'.

Аналогично, для заданного цикла:σmax=σm+σa.

Считая, что рабочий цикл напряжений в рассчитываемой детали и предельный цикл подобны, определяем коэффициент запаса прочности:

n=σmax'σmax.

3. Основные факторы, влияющие на предел выносливости

Экспериментальные исследования показывают, что на предел выносливости существенно влияют следующие факторы: концентрация напряжений, размеры поперечных сечений деталей, состояние поверхности и другие.

3.1 Влияние концентрации напряжений

Снижение предела выносливости за счет резких изменения формы детали, отверстий, выточек, шпоночных канавок, надрезов и т.п. учитываются эффективным коэффициентом концентрации напряжений Kσ и Kτ:

Kσ=σ−1σ−1K; Kτ=τ−1τ−1K,

где σ−1, τ−1 - пределы выносливости образца без концентрации напряжений:

σ−1K, τ−1K- пределы выносливости образца с концентрацией напряжений.

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений устанавливаются опытным путем. Значения Kσ и Kτ приводятся в справочниках. В некоторых случаях при отсутствии экспериментальных данных их вычисляют по известным значениям теоретических коэффициентов концентрации αkσ, αkτ (зависящих только от формы) по формулам:

K=1+q⋅(αkσ−1), Kτ=1+q⋅(αkτ−1),

где  q- коэффициент чувствительности материала к концентрации напряжений.

3.2 Влияние абсолютных размеров детали

Снижение предела выносливости с ростом абсолютных размеров детали называется масштабным эффектом. Коэффициенты масштабного эффекта определяются так:

Kσ d=σ−1dσ−1, Kτ d=τ−1dτ−1,

где σ−1d, τ−1d- пределы выносливости образца диаметром d;

σ−1, τ−1 - пределы выносливости стандартного образца диаметром 7÷10 мм.

3.3 Влияние состояния поверхности детали

Усталостные трещины начинаются от поверхности детали. Поэтому состояние поверхностного слоя оказывает существенное влияние на прочность при переменных напряжениях. Это влияние  учитывается коэффициентом качества поверхности:

βσ=σ−1'σ−1, βτ=τ−1'τ−1,

где σ−1, τ−1 - предел выносливости полированного образца;

σ−1', τ−1' - предел выносливости для образцов, имеющих данную обработку поверхности.

Совместное влияние концентрации напряжений, размеров детали и состояния поверхности оценивают  общим коэффициентом  снижения предела выносливости KσД (KτД):

KσД=Kσ⋅Kσ d⋅βσ; KτД=Kτ⋅Kτ d⋅βτ.

4. Расчет на прочность при переменных напряжениях

Предел выносливости детали при симметричном цикле σ−1Д зависит от предела выносливости σ−1 материала и коэффициента KσД :

σ−1Д=σ−1KσД.

Аналогично, в случае касательных напряжений

τ−1Д=τ−1KτД.

Зная максимальное напряжение симметричного цикла, при котором должна работать данная деталь, можно найти запас прочности по усталости:

при изгибе

nσ=σ−1Дσmax=σ−1Kσ Д⋅σmax;

при кручении

nτ=τ−1Дτmax=τ−1Kτ Д⋅τmax.

При сложном напряженном состоянии коэффициент запаса прочности вычисляется по формуле:

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2.